Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert  dnia  03.08.2016 .

ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH W LOGGIACH

- Łąkowa 31/5

- Oczyścić, usunąć luźne fragmenty na ścianach bocznych loggii

- Skuć luźne części sufitu

- Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić mechanicznie z rdzy i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ściany oraz sufitu

- Zamontować kapinos na górnej płycie loggii

- Na ścianach bocznych i suficie loggii wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem.

- Łąkowa 31/7

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV

- Miejscowe naprawy mocowań balustrady

- Renowacja balustrady

- Łąkowa 37/9

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV

- Miejscowe naprawy mocowań balustrady

- Renowacja balustrady

- Łąkowa 41/11

- Oczyścić, usunąć luźne fragmenty na ścianach bocznych loggii

- Skuć luźne części sufitu

- Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić mechanicznie z rdzy i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ściany oraz sufitu

- Zamontować kapinos na górnej płycie loggii

- Na ścianach bocznych i suficie loggii wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem

- Łąkowa 41/13

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV

- Miejscowe naprawy mocowań balustrady

- Renowacja balustrady

- Łąkowa 41/18

- Oczyścić, usunąć luźne fragmenty na ścianach bocznych loggii

- Skuć luźne części sufitu

- Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić mechanicznie z rdzy i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ściany oraz sufitu

- Zamontować kapinos na górnej płycie loggii

- Na ścianach bocznych i suficie loggii wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem

- Łąkowa 41/20

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Montaż obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV

- Miejscowe naprawy mocowań balustrady

- Renowacja balustrady

- Łąkowa 29A/4

- Oczyścić, usunąć luźne fragmenty na suficie balkonu

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię sufitu

- Na suficie balkonu wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.

- Łąkowa 29A/6

- Rozbiórka istniejącej posadzki i cokołu

- Gruntowanie podłoża

- Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie, gruntowanie powierzchni

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

- Wykonanie wylewki z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV